ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

ЗАДАНИЕ

для выполнения домашней контрольной работы

по «Материаловедению»

для студентов заочного отделения

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»

Преподаватель: Невзорова Н.А.

2019г.

Задание:

- Распечатать тестирование и ручкой проставить верный вариант ответа. Решить оба варианта.

- Выполнить один вариант практического задания рукописным способом. (Номер варианта определить по списку в журнале).

- ДКР сдать в папке-скоросшиватель без файлов.

| Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- |
| 1 вариант |
| 1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства, называется: | 1.Аллотропией 2.Кристаллизацией 3.Сплавом 4.Металлом |
| 2. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется: | 1.Металлом 2.Сплавом 3.Кристаллической решеткой 4.Сложным веществом |
| 3.Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется: | 1.Удельным весом 2.Теплоемкостью 3.Тепловое (термическое) расширение 4. Весом нетто |
| 4.Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: | 1.Теплоемкостью 2.Плавлением 3.Тепловое расширение 4.Тепловое сужение |
| 5.Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: | 1.Жаростойкостью 2.Жаропрочностью 3.Коррозией 4.Прочностью |
| 6.Механические свойства металлов это: | 1.Кислотостойкость и жаростойкость 2.Твердость и прочность 3.Теплоемкость и плавление 4.Электропроводность и цвет |
| 7.Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется: | 1.Упругостью 2.Прочностью 3.Пластичностью 4.Твердость |
| 8.Какой греческой буквой обозначается предел прочности? | 1.σ («сигма») 2.ψ («пси») 3.τ («тау») 4.α («альфа») |
| 9.Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: | 1.Упругостью 2.Пределом прочности 3.Пластичностью 4.Твердость |
| 10.Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называется: | 1.Твердостью 2.Пластичностью 3.Упругостью 4.Пластичность |
| 11.Для переработки на сталь идет: | 1.Литейный чугун 2.Передельный чугун 3.Доменные ферросплавы 4.Ковкий чугун |
| 12.Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется: | 1.Чугун 2.Сталь 3.Латунь 4.Алюминиевый сплав |
| 13.«Вредные» примеси в сталях, это: | 1.Сера и фосфор 2.Марганец и кремний 3.Железо и углерод 4.Марганец и углерод |
| 14.Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: | 1.Сталь 85 2.Ст.7 3.У8А 4.Сталь 20А |
| 15.Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? | 1.Количество углерода 0,4% 2.Номер стали 3.Количество примесей 4.Количество железа |
| 16.Какая из этих сталей легированная? | 1.У7А 2.Сталь 45сп 3.38ГН2Ю2 4. Сталь 45 |
| 17.Какая из этих сталей полуспокойная? | 1.Сталь 85пс 2.Сталь 45сп 3.Сталь 55кп 4.Сталь 2кп |
| 18.Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют: | 1.У7А 2.Сталь 45 пс 3.Ст.1 4 30ХГС |
| Практическое задание. Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. | Приложение (карточка с марками сталей) |
| 2 вариант |  |
| 1.Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? | 1.9ХС 2.Р18 3.55С2 4.30Х13 |
| 2.Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это | 1.Закалка 2.Нормализация 3.Отжиг 4.Отпуск |
| 3.Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это | 1.Закалка 2.Отжиг 3.Нормализация 4.Отпуск |
| 4.Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется | 1.Нормализация 2.Ликвация 3.Обезуглероживание 4.Наклеп |
| 5.Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это | 1.Азотирование 2.Цементация 3.Алитирование 4.Нитроцементация |
| 6.Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это | 1.Цианирование 2.Цементация 3.Азотирование 4.Нитроцементация |
| 7.Силумины - это | 1.Сплавы алюминия 2.Сплавы магния 3.Сплавы меди 4.Сплавы железа |
| 8.Бронзы - это | 1.Сплавы алюминия 2.Сплавы меди 3.Сплавы магния 4.Сплавы железа |
| 9.Латуни – это | 1.Сплавы магния с алюминием 2.Сплавы алюминия с кремнием 3.Сплавы меди с цинком 4.Сплавы железа с углеродом |
| 10.Доэвтектоидная сталь содержит углерода: | 1.0,02-2,14% 2.0,02-0,8% 3.0,8-2,14% 4.2,14-6,67% |
| 11.Эвтектоидная сталь имеет структуру: | 1.Перлит 2.Ледебурит 3.Цементит+перлит 4.Аустенит |
| 12.Эвтектоидный чугун имеет структуру: | 1.Перлит 2.Ледебурит 3.Цементит+перлит 4.Аустенит |
| 13.Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность подвергаться обработке в холодном и горячем состояниях, называются … | 1.Технологическими 2.Физическими 3.Механическими 4.Химическими |
| 14.У углеродистой конструкционной стали обыкновенного качества, поставляемой по химическому составу, впередимаркировки ставится буква | 1.А 2.Б 3.Буква не пишется 4.В |
| 15.Коррозионностойкие (хромистые) стали содержат хрома не менее … | 1. 3% 2. 7% 3. 10% 4. 13% |
| 16.К сталям и сплавам с особыми физическими и химическими свойствами относится … | 1.Быстрорежущая 2.Магнитная 3.Инструментальная 4.Аустенитная |
| 17.В маркировке легированных сталей буквой Ф обозначают … | 1.Фосфор 2.Ванадий 3.Вольфрам 4.Магний |
| 18.К механическим свойствам металлов и сплавов относится: | 1.Свариваемость 2.Пластичность 3.Плотность 4.Тепловое расширение |
| Практическое задание. Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. | Приложение (карточка с марками сталей) |

Практическое задание (20 вариантов)

| Карточка №1. Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 4ХВ2С 2) 50Н 3) 35 4) 35Г2С 5) ВСт4пс 6) 12Х18Н10Т 7) Сталь 75 8) Т30К4 9) 9ХФ 10) У12А | Карточка №2 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) ВК6 2) Сталь 30 3) АЛ9 4) АК4 5) Т5К10 6) 20ХГСФЛ 7) 70С2А 8) 4Х2НМФ 9) Сталь15А 10) 40Х13 |
| --- | --- |
| Карточка №3 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 12ХН2А 2) БСт3пс 3) 30ХГСА 4) У10А 5) 12Х18Н 6) Р6К2 7) ВСт3пс 8) ТТ7К12 9) 40ХМ 10) 55С2ВА | Карточка №4 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) Р6М5 2) У13А 3) 12Х18Н9 4) БСт3кп 5) ШХ9 6) Т15К6 7) Х12Ф1 8) АК4 9) 70 10) Д16Т |
| Карточка №5 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) Ст2пс 2) Сталь 40 3) 40ХВ 4) 20Х 5) Сталь 20А 6) ТТ5К12 7) ХВСГ 8) 95Х18 9) ШХ9 10) 30ХГСА | Карточка №6 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 95Х18 2) Х20Н80 3) Сталь 85 4) Р18 5) У12 6) 79НМ 7) 35ГС 8) БСт0 9) 30ХГСА 10) БСт0пс |
| Карточка №7 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 20ХНГР 2) У7 3) З18К5Ф2 4) 79ХНМ 5) БСт0 6) 35ГС 7) Ст6пс 8) 35Г2С 9) 4ХС 10) Т5К10 | Карточка №8 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 11ХФ 2) У8 3) 12Х13 4) Р18 5) Х20Н 6) Сталь 85 7) ШХ15СГ 8) Сталь 50А 9) Ст3пс 10) 50ХФА |
| Карточка №9 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) У8А 2) 55С2ВА 3) Р9К10 4) 10кп 5) БСт3 6) Х12Ф1 7) Сталь 35 8) ШХ9 9) Т15К6 10) 5ХНМ | Карточка №10 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 4Х5МФ1С 2) 3Х2В8Ф 3) ВК10 4) ТТ20К9 5) У13А 6) ХВСГ 7) 11ХФ 8) 09Х14Н16Б 9) 40Х10С2М 10) Х16Н40М5Д3Т3Ю |
| Карточка №11Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 06ХН28МДТ 2) 15Х25Т 3) 40Х13 4) ШХ15СГ 5) Сталь 85 6) 20ХГНР 7) 18ХГТ 8) АК6 9) АК8 10) ВК6 | Карточка №12 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 30ХГСНА 2) 40ХН 3) 38ХН3МФА 4) 40ХГТР 5) У7 6) Р18 7) Сталь35 8) БСт6 9) ШХ9 10) ВК8 |

| Карточка №13. Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 4ХВ2С 2) 50Н 3) 35 4) 35Г2С ВСт3Гпс 6) 12Х18Н10Т 7) Сталь 75 8) Т30К4 9) 9ХФ 10) У12А | Карточка №14 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) ВК6 2) Сталь 30 3) АЛ9 4) АК4 5) Т5К10 6) 20ХГСФЛ 7) 70С2А 8) 4Х2НМФ 9) Сталь15А 10) Ст0 |
| --- | --- |
| Карточка №15 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) Х6ВФ 2) Ст2кп 3) 30ХГСА 4) У10А 5) 12Х18Н 6) Р6К2 7) ВСт3пс 8) ТТ7К12 9) 40ХМ 10) 55С2ВА | Карточка №16 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) Р6М5 2) У13А 3) 12Х18Н9 4) Ст5пс 5) ШХ9 6) Т15К6 7) Х12Ф1 8) АК4 9) 70 10) Д16Т |
| Карточка №17 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 15ХФ 2) Сталь 40 3) 40ХВ 4) 20Х 5) Сталь 20А 6) ТТ5К12 7) ХВСГ 8) У10 9) ШХ9 10) 30ХГСА | Карточка №18 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 95Х18 2) Х20Н80 3) Сталь 85 4) Р18 5) У12 6) 79НМ 7) 35ГС 8) БСт0 9) 30ХГСА 10) 18Х2Н4ВА |
| Карточка №19 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 20ХНГР 2) СЧ15-32 3) З18К5Ф2 4) 79ХНМ 5) БСт1 6) 35ГС 7) 09Х14Н19В2БР 8) 35Г2С 9) 20Х3МВФ 10) Т5К10 | Карточка №20 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 15Х 2) СЧ12-28 3) 12Х13 4) Р18 5) Х20Н 6) Сталь 85 7) ШХ15СГ 8) Сталь 50А 9) Ст2пс 10) 50ХФА |
| Карточка №21 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) У8А 2) 55С2ВА 3) Р9К10 4) 10кп 5) БСт0 6) 40ХНМ 7) Сталь 35 8) ШХ9 9) Т15К6 10) 5ХНМ | Карточка №22 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 18ХНМА 2) 3Х2В8Ф 3) ВК10 4) ТТ20К9 5) У13А 6) ХВСГ 7) 11ХФ 8) 09Х14Н16Б 9) 40Х10С2М 10) 20ХНМ |
| Карточка №23Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) У7А 2) 15Х25Т 3) 40Х13 4) ШХ15СГ 5) Сталь 85 6) 20ХГНР 7) 18ХГТ 8) АК6 9) АК8 10) ВК6 | Карточка №24 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 30ХГА 2) 40ХГСН3ВА 3) Н18К9М5Т 4) 40ХГТР 5) У8А 6) Р18 7) Сталь85А 8) БСт6 9) ШХ6 10) ВК8 |
| Карточка №25 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 15Х28 2) 12Х13 3) 20Х13Н4Г9 4) 09Х17Н7Ю 5) У12А 6) Р6М5 7) Сталь35 8) Ст4 9) ШХ9 10) ВК6 |  |

Список используемой литературы

- Драгунов Ю.Г., Марочник сталей и сплавов [Электронный ресурс] / Ю.Г. Драгунов, А.С. Зубченко, Ю.В. Каширский и др. Под общей ред. Ю.Г. Драгунова и А.С. Зубченко - М.: Машиностроение, 2016

2. Заплатин В.Н. (под ред.) Основы материаловедения (металлообработка) ОИЦ Академия 7-ое издание 2017

Интернет - ресурсы:

studopedia.org

studbooks.net

StudFiles.net

dic.academic.ru

met-all.org

MirZnanii.com