ГБПОУ «Павловский автомеханический  техникум им. И.И.Лепсе»

Фонды оценочных средств

по программе общепрофессиональной  дисциплины

ОП.04 Материаловедение

основной профессиональной образовательной программы

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

базовой	 подготовки

# I. Паспорт фондов оценочных средств

## 1.1. Область применения

Фонды оценочных средств предназначены для проверки результатов освоения профессиональной дисциплины ОП.04 «Материаловедение»  основной профессиональной образовательной программы  по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение базового уровня

Комплект контрольно- оценочных средств позволяет оценивать:

    - Освоение умения и усвоенные знания:

| Профессиональная компетенция | Уметь | Знать | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | Средства проверки ( темы, условия их выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей транспорта. ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании. | - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; - выбирать способы соединения материалов; - обрабатывать детали из основных материалов; . | -строение и свойства машиностроительных материалов; - методы оценки свойств машиностроительных материалов; - области применения материалов; - классификацию и маркировку основных материалов; - методы защиты от коррозии; - способы обработки материалов. | - Zoom конференция; - письменные проверочные работы; - задания на выполнение творческих работ, презентаций; -ежеурочная онлайн-беседа в группе «Материаловедение» в ВК | ЛР « Испытание на твердость по Бринеллю» ЛР «Испытание на твердость по Роквеллу» ЛР «Термический метод исследования» ЛР «Испытание на ударную вязкость» Тема Конструкционные материалы |

## Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

При оценивании освоения программы учебной дисциплины применяются следующие формы текущего контроля знаний: устный опрос;  письменный опрос; контрольная работа; тестирование; выполнение и защита лабораторных работ.

Материалы для проведения экзамена составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы. Они должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний.

Материалы для проведения экзамена разрабатываются преподавателем дисциплины и обсуждаются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе.При проведении экзамена (Э), уровень подготовки студентов оценивается по пятибалльной системе.

Экзамен (Э) по дисциплине «Материаловедение» проводится в письменной форме по вопросам изученного материала с проведением практических заданий по расшифровке марок сплавов.

Форма проведения промежуточной аттестации в начале соответствующего семестра доводится до сведения студентов.

Экзамен  принимается, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине.

В критерии оценки уровня обучающихся входят:

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине;

- умения использовать  теоретические знания при выполнении практических задач;

- обоснованность, четкость краткость изложения ответа.

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и зачетную ведомость (в том числе и неудовлетворительную).

Оценки за экзамен выставляются целыми числами.

В случае академической задолженности (несдаче экзамена) по завершении всех экзаменов студенту предоставляется возможность пересдачи. Условия пересдачи экзамена с неудовлетворительной оценки определяются образовательным учреждением в соответствующих локальных актах.

### Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины:

| ОП | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОП.04 Материаловедение | Экзамен |

# 2. Комплект материалов для оценки

# освоенных умений и усвоенных знаний

# по ОП.04 Материаловедение

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №1

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 4ХВ2С, ВСт4пс, 12Х18Н10Т, Сталь 75, У12А.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №2

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: Ст3пс, 30ХГСА, У10А, Р6К2, 40ХМ.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №3

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: Ст2пс, 20Х, 20А, ХВСГ, 95Х18.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №4

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: У7, БСт0, Ст6пс, 35Г2С, 4ХС.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №5

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: У8А, 10кп, БСт3, Х12Ф1, 35.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №6

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 40Х13, 85, 20ХГНР, 18ХГТ, У7.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №7

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 30, 70С2А, 4Х2НМФ, Сталь15А, 40Х13.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №8

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: Р6М5, У13А, 12Х18Н9, БСт3кп, ШХ9.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №9

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 95Х18, 50, Р18, У12, 30ХГСА.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №10

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 11ХФ, У8, 12Х13, Р9, 85.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №11

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 4Х5МФ1С, 3Х2В8Ф, У13А, ХВСГ, 40Х10С2М.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №12

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 30ХГСНА, 38ХН3МФА, Р18, Сталь35, БСт6.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №13

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: ВСт4пс, 12Х18Н10Т, 75, 9ХФ, У12А.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №14

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 30, 20ХГСФЛ, 4Х2НМФ, 15А, 40Х13.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №15

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 12ХН2А, БСт3пс, 30ХГСА, У10А, ВСт3пс.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №16

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: У13А, 12Х18Н9, БСт3кп, Х12Ф1, 70.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №17

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: Ст2пс, 20Х, 20А, ХВСГ, 95Х18.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №18

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 30Х13, 65А, Р19, У10А, Ст0.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №18

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 95Х18, 85, Р18, У12, БСт0.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №19

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 20ХНГР, У7, БСт0, Ст6пс, 35Г2С.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №20

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 12ХН3А, У9, Ст3, 35Г2С, 80А.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №21

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 15Х25Т, 40Х13, 85, 20ХГНР, 18ХГТ.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №22

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 4Х5МФ1С, У13А, ХВСГ, 40Х10С2М, Х16Н40М5Д3Т3

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №23

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 15Х25Т, 40Х13, 85, 20ХГНР

18ХГТ.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №24

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: 30ХГСА, 40ХН, У7, Р18, 35.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе

ЭКЗАМЕН ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

по специальности 23.02.02 Автомобиле- и тракторостроение

Вариант №25

1.Теоретическое задание: тест по вариантам

2.Практическое задание: расшифровать марки материалов по плану: название, химический состав, ТО, применение: У7А, БСт0, 35ГС, Ст6пс, 35Г2С.

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Тестовое экзаменационное задание: вариант 1

| № тестового задания | Формулировка и содержание тестового задания |
| --- | --- |
| 1. | Выбрать правильный ответ Какое из перечисленных свойств металлов обеспечивает возможность их успешной обработки давлением: 1. высокая прочность 2. высокая теплопроводность 3. высокое электросопротивление 4. высокая пластичность 5. хорошие литейные свойства |
| 2. | Выбрать правильный ответ Компоненты, не способные к взаимному растворению в твердом состоянии и не вступающие в химическую реакцию с образованием соединения образуют: 1. твердые растворы внедрения 2. химические соединения 3. смеси 4. твердые растворы замещения |
| 3. | Выбрать правильный ответ Зерна со специфической кристаллической решеткой, отличной от решеток обоих компонентов, характеризующиеся определенной температурой плавления и скачкообразным изменением свойств при изменении состава представляют собой: 1. твердые растворы внедрения 2. химические соединения 3. смеси 4. твердые растворы замещения |
| 4. | Выбрать правильный ответ При растворении компонентов друг в друге и сохранении решетки одного из компонентов образуются: 1. твердые растворы 2. химические соединения 3. смеси |
| 5. | Выбрать правильный ответ При расположении атомов одного компонента в узлах кристаллической решетки другого компонента (растворителя) образуются: 1. твердые растворы внедрения 2. химические соединения 3. смеси 4. твердые растворы замещения |
| 6. | Выбрать правильный ответ Какая из форм кристаллических решеток является объемноцентрированной кубической решеткой? 1) 2) 3) |
| 7. | Выбрать правильный ответ Существование одного металла в нескольких кристаллических формах носит название: 1. полиморфизма 2. анизотропия 3. кристаллизации 4. текстуры |
| 8. | Выбрать правильный ответ : какой тип решетки имеет железо при комнатной температуре: 1. тетрагональная 2. простая кубическая 3. объемноцентрированная кубическая 4. гранецентрированная кубическая 5. гексагональная |
| 9. | Выбрать правильный ответ Какие дефекты кристаллической решетки являются линейными? 1. вакансия 2. примесной атом внедрения 3. дислокация 4. межузельный атом |
| 10. | Выбрать правильный ответ Какие дефекты кристаллической решетки являются точечными? 1. вакансия 2. примесной атом внедрения 3. дислокация 4. межузельный атом |
| 11. | Выбрать правильный ответ К специфическим свойствам металлов относятся: 1. высокая твердость 2. электропроводность и теплопроводность 3. прочность |
| 12. | Выбрать правильный ответ Деформацией называется: 1. перестройка кристаллической решетки 2. изменение угла между двумя перпендикулярными волокнами под действием внешних нагрузок 3. изменения формы или размеров тела (или части тела под действием внешних сил, а также при нагревании или охлаждении и других воздействиях, вызывающих изменение относительного положения частиц тела 4. удлинение волокон под действием растягивающих сил |
| 13. | Выбрать правильный ответ Какие из перечисленных свойств относятся к механическим? 1. ковкость 2. твёрдость 3. коэффициент теплопроводности 4. удельная теплоемкость |
| 14. | Выбрать правильный ответ При испытании образца на растяжение определяются: 1. предел прочности 2. предел выносливости 3. твердость по Бринеллю 4. ударная вязкость. |
| 15. | Выбрать правильный ответ Измерение твердости, основанное на том, что в плоскую поверхность металла вдавливают под постоянной нагрузкой закаленный шарик используется: 1. в методе Бринелля 2. в методе Шора 3. в методе Роквелла по шкалам А и С 4. в методе Виккерса |

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Тестовое экзаменационное задание: вариант 2

| № тестового задания | Формулировка и содержание тестового задания |
| --- | --- |
| 1. | Выбрать правильный ответ Измерение твердости, основанное на том, что в плоскую поверхность металла вдавливают под постоянной нагрузкой алмазный индентор в виде конуса с углом при вершине 120( используется: 1. в методе Бринелля 2. в методе Шора 3. в методе Роквелла по шкалам А и С 4. в методе Виккерса |
| 2. | Выбрать правильный ответ Измерение твердости, основанное на вдавливании в поверхность образца алмазного индентора (наконечника, имеющего форму правильной четырехгранной пирамиды с двугранным углом при вершине 136о используется: 1. в методе Бринелля 2. в методе Шора 3. в методе Роквелла по шкалам А и С 4. в методе Виккерса |
| 3. | Выбрать правильный ответ Технологические свойства характеризуют поведение материалов в ходе изготовления деталей удельное электрическое сопротивление материалов способность передавать тепловую энергию от одной части к другой, если между ними возникает разница температур |
| 4. | Выбрать правильный ответ Пластическая деформация: 1. остается после снятия нагрузки 2. исчезает после снятия нагрузки 3. характеризуется ударной вязкостью 4. это деформация, при которой величина смещения атомов из положений равновесия не превышает расстояния между соседними атомами |
| 5. | Выбрать правильный ответ Способность материала сопротивляться динамическим нагрузкам 1. характеризуется ударной вязкостью 2. пределом прочности 3. пределом ползучести 4. определяется как отношение затраченной на излом работы А к площади его поперечного сечения S в месте надреза до испытания |
| 6. | Выбрать правильный ответ Линией «Ликвидус» называют: 1.температуру, соответствующую началу кристаллизации 2.температуру, соответствующую полиморфному превращению 3.температуру, соответствующую эвтектическому превращению 4.температуру, соответствующую концу кристаллизации |
| 7. | Выбрать правильный ответ Линией «Солидус» называют: 1.температуру, соответствующую началу кристаллизации 2.температуру, соответствующую полиморфному превращению 3.температуру, соответствующую эвтектическому превращению 4.температуру, соответствующую концу кристаллизации |
| 8. | Выбрать правильный ответ Твердый раствор внедрения углерода в α-Fe называется: 1. цементитом 2. ферритом 3. аустенитом 4. ледебуритом |
| 9. | Выбрать правильный ответ Твердый раствор внедрения углерода в (-Fe называется: 1. цементитом 2. ферритом 3. аустенитом 4. ледебуритом |
| 10. | Выбрать правильный ответ Химическое соединение Fe3C называется: 1. цементитом 2. ферритом 3. аустенитом 4. ледебуритом |
| 11. | Выбрать правильный ответ Упорядоченный перенасыщенный твердый раствор углерода в α-железе называется: 1. цементитом 2. ферритом 3. аустенитом 4. мартенситом |
| 12. | Выбрать правильный ответ Сталями называют: 1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода 3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % С 4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % С |
| 13. | Выбрать правильный ответ Чугунами называют: 1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода 3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % углерода 4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода |
| 14. | Выбрать правильный ответ Эвтектоидной сталью называют: 1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 2.14 % углерода 3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до 6,67 % углерода 4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода |
| 15. | Выбрать правильный ответ Завтектоидной сталью называют: 1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 0.8 % углерода 3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,8 до 2.14 % углерода 4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода |

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Тестовое экзаменационное задание: вариант 3

| 1. | Выбрать правильный ответ Доэвтектоидной сталью называют: 1. сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % углерода 2. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,02 % до 0.8 % углерода 3. сплавы железа с углеродом, содержащие от 0,8 до 2.14 % углерода. 4. сплавы железа с углеродом, содержащие 0,8 % углерода |
| --- | --- |
| 2. | Выбрать правильный ответ Доэвтектическим чугуном называют: 1. сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода 2. сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода 3. сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода 4. сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода |
| 3. | Выбрать правильный ответ Эвтектическим чугуном называют: 1. сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода 2. сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода 3. сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода 4. сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода |
| 4. | Выбрать правильный ответ Заэвтектическим чугуном называют: 1. сплав железа с углеродом, содержащие до 2,14 % углерода 2. сплав железа с углеродом, содержащие от 2,14 % до 4,3 % углерода 3. сплав железа с углеродом, содержащие от 4,3 до 6.67 % углерода 4. сплав железа с углеродом, содержащие 4.3 % углерода |
| 5. | Выбрать два правильных ответа Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к вредным: 1. кремний 2 марганец 3. сера 4. фосфор |
| 6. | Выбрать два правильных ответа Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к полезным: 1. кремний 2 марганец 3. сера 4. фосфор |
| 7. | Выбрать правильный ответ В каких сталях в наибольшей степени удален кислород: 1. в кипящих «кп» 2. в спокойных «сп» 3. в полуспокойных «пс» 4. в низкоуглеродистых |
| 8. | Выбрать правильный ответ В каких сталях в наименьшей степени удален кислород: в кипящих «кп» 2. в спокойных «сп» 3. в полуспокойных «пс» 4. в низкоуглеродистых |
| 9. | Выбрать правильный ответ Чугун, в котором весь углерод находится в виде химического соединения Fe3С, называется: 1. серым 2. ковким 3. белым 4. высокопрочным |
| 10. | Выбрать правильный ответ Чугуны с пластинчатой формой графита называются: 1. серыми 2. ковкими 3. белыми 4. высокопрочными |
| 11. | Выбрать правильный ответ Чугуны, в которых графит имеет шаровидную форму называются: 1. серыми 2. ковкими 3. белыми 4. высокопрочными |
| 12. | Выбрать правильный ответ Чугуны, в которых графит имеет хлопьевидную форму называется: 1. серыми 2. ковкими 3. белыми 4. высокопрочными |
| 13. | Выбрать правильный ответ Средние значения временного сопротивления (предела прочности) чугуна СЧ25, в МПа равны: 1. 25 2. 2,5 3. 250 4. 2500 |
| 14. | Выбрать правильный ответ Термическая операция, заключающаяся в нагреве сплава до определенной температуры с последующим медленным охлаждением, называется: 1. нормализацией 2. отжигом 3. закалкой 4. отпуском |
| 15. | Выбрать правильный ответ Буква А при маркировке стали (например, 39ХМЮА, У12А. обозначает: 1. азот 2. высококачественную сталь 3. автоматную сталь 4. сталь ферритного класса |

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Тестовое экзаменационное задание: вариант 4

| 1. | Выбрать правильный ответ Какие из инструментальных материалов не работоспособны при температурах 800 -1000 (С? 1. У10-У13 2. Р18 3. ВК8 4. Т15К6 |
| --- | --- |
| 2. | Выбрать правильный ответ Цель легирования сталей: 1. создание сталей с особыми свойствами (жаропрочность, коррозионная стойкость и т.д.) 2. получение гладкой поверхности 3. повышение пластических свойств 4. уменьшения поверхностных дефектов |
| 3. | Выбрать правильный ответ Какое содержание вредных примесей серы и фосфора содержится в высококачественных сталях? 1. до 0,04% серы и до 0,035% фосфора 2. до 0,025% серы и до 0,025% фосфора 3. до 0,015% серы и до 0,025% фосфора 4. сера и фосфор отсутствуют |
| 4. | Выбрать правильный ответ Какой легирующий элемент обозначается буквой С при маркировке сталей? 1. селен 2. углерод 3. кремний 4. свинец |
| 5. | Выбрать правильный ответ Какое количество углерода содержится в инструментальных сталях? 1. от 0,7 % и выше 2. 0,03 % 3. 1,3 % 4. от 0,1 и выше |
| 6. | Установить соответствие между углеродистыми сталями и наличием в них вредных примесей А. Углеродистые стали обыкновенного качества; 1. Не более 0, 04% серы, фосфора -0,035%; В. Качественные углеродистые стали 2. 0, 06% серы, фосфора -0,07%; С. Высококачественные углеродистые стали. 3. 0, 02% серы, фосфора -0,03%; |
| 7. | Установить соответствие сталей по способу раскисления и их определений А. Кипящие стали 1.Сталь полного раскисления; В. Спокойные стали 2. Сталь неполного раскисления;. С. Полуспокойные стали 3.Сталь занимает промежуточное положение. |
| 8. | Установить соответствие между углеродистыми сталями и их маркировкой А. Углеродистые стали обыкновенного качества; 1. маркировка Сталь; В. Качественные углеродистые стали; 2. маркировка Ст; С. Высококачественные углеродистые стали. 3. маркировка Ш в конце марки; Д. Особовысококачественные углеродистые стали. 4. маркировка А в конце марки. |
| 9. | Установить соответствие между углеродистыми сталями и их маркировкой А. Углеродистые стали обыкновенного качества; 1. У12А; В. Качественные углеродистые стали; 2. Сталь 25;. С. Высококачественные углеродистые стали. 3. ВСт6сп3; Д. Особовысококачественные углеродистые стали. 4. У9Ш. |
| 10. | Установить соответствие между сталями и их маркировкой А. Углеродистые инструментальные стали; 1. У12А; В. Легированные инструментальные стали; 2. 15ХА; С. Легированные конструкционные стали. 3. 9ХВГ; |
| 11. | Установить соответствие между сталями и содержанием в них углерода А. Углеродистые инструментальные стали; 1. Массовая доля углерода составляет от 0, 1-0,7 %; В. Углеродистые конструкционные стали; 2. Массовая доля углерода составляет от 0, 6-1,3 %; С. Цементуемые легированные стали. 3. Массовая доля углерода составляет до 0,3 %. |
| 12. | Установить соответствие между легирующими элементами и их условным обозначением в сталях А. Алюминий; 1. Буква А при маркировке стали; В. Азот; 2. Буква Ю при маркировке стали; С. Кремний. 3. Буква С при маркировке стали. |
| 13. | Установить соответствие между группами углеродистых сталей обыкновенного качества и их характеристикой А. Стали группы А; 1. Поставляются с определённым регламентированным химическим составом, без гарантии механических свойств В. Стали группы Б; 2. Поставляются с регламентируемыми механическими свойствами и химическим составом; С. Стали группы В. 3. Поставляются с определёнными регламентированными механическими свойствами. |
| 14. | Расположить стали в порядке возрастания в них содержания углерода: 1. Эвтектоидные 2. Доэвтектоидные 3. Заэвтектоидные 4. Техническое железо |
| 15. | Расположить стали в порядке возрастания в них содержания углерода 15ХА Сталь 18 40Х У7 |

Преподаватель: ___________________________________ Невзорова Н.А.

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Белых А.Г.

Критерии оценки:

5 верно расшифрованных марок и тестирование: 14-15 верных – оценка «5»

4 верно расшифрованных марок и тестирование: 11-13 верных – оценка «4»

3 верно расшифрованных марок и тестирование: 9-10 верных – оценка «3»

Менее 3 верно расшифрованных марок и тестирование: менее 9 верных  – оценка «2»

# Text boxes

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		20    г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

а

а

а

b

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2021г.